南昌市建筑用玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见下表1-4：

表1  钢化玻璃和均质钢化玻璃抽取样品数量

	序号
	检验项目
	样品规格
	样品数量

	
	
	
	检验样品
	备用样品
	小计

	1
	碎片状态
	每块玻璃面积不应小于0.5m2
	4
	4
	8

	2
	抗冲击性
	610mm×610mm
	12
	12
	24

	3
	耐热冲击性能
	300mm×300mm
	8
	8
	16


表2  夹层玻璃抽取样品数量

	序号
	检验项目
	样品规格
	样品数量

	
	
	
	检验样品
	备用样品
	小计

	1
	耐热性
	300mm×300mm
	3
	3
	6

	2
	耐湿性
	300mm×300mm
	3
	3
	6

	3
	落球冲击剥离性能
	610mm×610mm
	12
	12
	24


表3  中空玻璃抽取样品数量

	序号
	检验项目
	样品规格
	样品数量

	
	
	
	检验样品
	备用样品
	小计

	1
	厚度偏差、露点
	510mm×360mm
	15
	15
	30

	2
	耐紫外线辐照性能
	510mm×360mm
	2
	2
	4

	备注：对两腔中空玻璃，耐紫外线辐照性能检验样品和备用样品数量各需抽取4块，合计8块。


表4  平板玻璃抽取样品数量

	序号
	检验项目
	样品规格
	样品数量

	
	
	
	检验样品
	备用样品
	小计

	1
	厚度偏差、厚薄差、弯曲度
	1200mm×600mm
	5
	5
	10


2、检验依据

表5  钢化玻璃产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗冲击性
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	2
	碎片状态
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	3
	耐热冲击性能
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005


表6  均质钢化玻璃产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗冲击性
	GB 15763.4-2009
	GB 15763.2-2005

	2
	碎片状态
	GB 15763.4-2009
	GB 15763.2-2005

	3
	耐热冲击性能
	GB 15763.4-2009
	GB 15763.2-2005


表7  夹层玻璃产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	耐热性
	GB 15763.3-2009
	GB 15763.3-2009

	2
	耐湿性
	GB 15763.3-2009
	GB/T 5137.3-2002

	3
	落球冲击剥离性能
	GB 15763.3-2009
	GB 15763.3-2009


表8  中空玻璃产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	厚度偏差
	GB/T 11944-2012
	GB/T 11944-2012

	2
	露点
	GB/T 11944-2012
	GB/T 11944-2012

	3
	耐紫外线辐照性能
	GB/T 11944-2012
	GB/T 11944-2012


表9  平板玻璃产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	厚度偏差
	GB 11614-2022
	GB 11614-2022

	2
	厚薄差
	GB 11614-2022
	GB 11614-2022

	3
	弯曲度
	GB 11614-2022
	GB 11614-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 11944-2012  中空玻璃 
GB 15763.2-2005  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3-2009  建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

GB 15763.4-2009  建筑用安全玻璃 第4部分:均质钢化玻璃

GB 11614-2022  平板玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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