南昌市建筑用塑料制品（管材）产品质量监督

抽查实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销合格产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 建筑用塑料制品（管材）产品抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（米）
	检验样品数量

（米）
	备用样品数量

（米）

	1
	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
	12
	6
	6

	2
	聚乙烯缠绕结构壁管材
	
	
	

	3
	冷热水用聚丙烯管材
	
	
	

	4
	给水用聚乙烯( PE )管材
	
	
	

	5
	非开挖工程用聚乙烯管
	
	
	

	6
	聚乙烯双壁波纹管材
	6
	3
	3

	7
	实壁类塑料电缆导管
	
	
	

	8
	非开挖用塑料电缆导管
	
	
	

	9
	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 套管
	
	
	

	10
	高强度聚氯乙烯塑料电缆导管
	
	
	

	11
	地下通信用塑料管
	
	
	


2、检验依据
（1）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

表2  建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密度
	GB/T5836.1-2018
	GB/T1033.1-2008中A法

	2
	维卡软化温度
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8802-2001

	3
	断裂伸长率
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8804.2-2003

	4
	拉伸屈服应力
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8804.2-2003

	5
	落锤冲击试验
	GB/T5836.1-2018
	GB/T14152-2001

	6
	平均外径
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8806-2008

	7
	壁厚
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8806-2008


（2）给水用聚乙烯(PE)管材

表3 给水用聚乙烯(PE)管材产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	平均外径
	GB/T13663.2-2018
	GB/T8806-2008

	2
	壁厚公差
	GB/T13663.2-2018
	GB/T8806-2008

	3
	静液压强度（20℃，100h）
	GB/T13663.2-2018
	GB/T13663.2-2018

GB/T 6111-2003

	4
	氧化诱导时间
	GB/T13663.2-2018
	GB/T19466.6-2009

GB/T13663.2-2018

	5
	灰分
	GB/T13663.2-2018
	GB/T 9345.1-2008

方法A


（3）冷热水用聚丙烯管材
表4 冷热水用聚丙烯管材产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	氧化诱导时间
	GB/T18742.2-2017
	GB/T19466.6-2009

	2
	静液压强度（20℃，1h）
	GB/T18742.2-2017
	GB/T18742.2-2017

GB/T 6111-2003

	3
	静液压强度（95℃，165h）
	GB/T18742.2-2017
	GB/T18742.2-2017

GB/T 6111-2003

	4
	平均外径
	GB/T18742.2-2017
	GB/T8806-2008

	5
	壁厚偏差
	GB/T18742.2-2017
	GB/T8806-2008

	6
	熔融温度
	GB/T18742.2-2017
	GB/T19466.3-2004

	7
	灰分
	GB/T18742.2-2017
	GB/T 9345.1-2008

方法A


（4）聚乙烯双壁波纹管材
表5 聚乙烯双壁波纹管材产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环刚度
	GB/T19472.1-2019
	GB/T 9647-2015

	2
	环柔性
	GB/T19472.1-2019
	GB/T19472.1-2019

	3
	冲击性能（TIR）
	GB/T19472.1-2019
	GB/T14152-2001

	4
	氧化诱导时间（200℃）
	GB/T19472.1-2019
	GB/T19466.6-2009

	5
	最小层压壁厚
	GB/T19472.1-2019
	GB/T8806-2008

	6
	最小内层壁厚
	GB/T19472.1-2019
	GB/T8806-2008


（5）聚乙烯缠绕结构壁管材
表6 聚乙烯缠绕结构壁管材产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环刚度
	GB/T19472.2-2017
	GB/T 9647-2015

	2
	环柔性
	GB/T19472.2-2017
	GB/T 9647-2015

	3
	氧化诱导时间
	GB/T19472.2-2017
	GB/T19466.6-2009

	4
	灰分
	GB/T19472.2-2017
	GB/T 9345.1-2008

	5
	最小插口壁厚
	GB/T19472.2-2017
	GB/T19472.2-2017

	6
	最小承口壁厚
	GB/T19472.2-2017
	GB/T19472.2-2017

	7
	密封件部位最小壁厚
	GB/T19472.2-2017
	GB/T19472.2-2017


（6）实壁类塑料电缆导管

表7实壁类塑料电缆导管产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环刚度（23℃）
	DL/T802.3-2023
	DL/T802.1-2023

	2
	环刚度（80℃）
	DL/T802.3-2023
	DL/T802.1-2023

	3
	压扁试验
	DL/T802.3-2023
	DL/T802.1-2023

	4
	密度
	DL/T802.3-2023
	DL/T802.1-2023

	5
	维卡软化温度
	DL/T802.3-2023
	DL/T802.1-2023

	6
	尺寸（壁厚允许偏差）
	DL/T802.3-2023
	DL/T802.1-2023


（7）非开挖用塑料电缆导管
表8 非开挖用塑料电缆导管产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	尺寸（壁厚允许偏差）
	DL/T802.7-2023
	DL/T802.1-2023

	2
	环刚度
	DL/T802.7-2023
	DL/T802.1-2023

	3
	密度
	DL/T802.7-2023
	DL/T802.1-2023

	4
	维卡软化温度
	DL/T802.7-2023
	DL/T802.1-2023

	5
	落锤冲击
	DL/T802.7-2023
	DL/T802.1-2023


（8）埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管

表9埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	维卡软化温度
	QB/T 2479-2005
	GB/T8802-2001

	2
	环段热压缩力
	QB/T 2479-2005
	GB/T 9647-2003

QB/T 2479-2005

	3
	落锤冲击试验
	QB/T 2479-2005
	GB/T14152-2001

	4
	尺寸（壁厚偏差)
	QB/T 2479-2005
	QB/T 2479-2005


（9）高强度聚氯乙烯塑料电缆导管
表10 高强度聚氯乙烯塑料电缆导管产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	尺寸（壁厚允许偏差）
	DL/T 802.9-2018
	DL/T 802.9-2018

	2
	环刚度（3%）
	DL/T 802.9-2018
	GB/T 9647-2015

	3
	密度
	DL/T 802.9-2018
	GB/T1033.1-2008中方法A

	4
	维卡软化温度
	DL/T 802.9-2018
	GB/T1633-2000中方法B50

	5
	压扁试验
	DL/T 802.9-2018
	DL/T 802.9-2018


（10）非开挖工程用聚乙烯管

表11 非开挖工程用聚乙烯管产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	平均外径
	CJ/T 358-2019
	GB/T8806-2008

	2
	壁厚偏差
	CJ/T 358-2019
	GB/T8806-2008

	3
	静液压强度（20℃，100h）
	CJ/T 358-2019
	GB/T6111-2018

	4
	断裂伸长率
	CJ/T 358-2019
	GB/T8804.1-2003

GB/T8804.3-2003

	5
	拉伸屈服应力
	CJ/T 358-2019
	GB/T8804.1-2003

GB/T8804.3-2003

	6
	环刚度
	CJ/T 358-2019
	GB/T 9647-2015

	7
	环柔性（压缩50%）
	CJ/T 358-2019
	GB/T 9647-2015

	8
	氧化诱导时间
	CJ/T 358-2019
	GB/T19466.6-2009


（11）地下通信用塑料管
表12 地下通信用塑料管产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	平均外径
	YD/T 841.2-2024
	YD/T 841.1-2016

	2
	环刚度
	YD/T 841.2-2024
	YD/T 841.1-2016

	3
	拉伸强度
	YD/T 841.2-2024
	YD/T 841.1-2016

	4
	断裂伸长率
	YD/T 841.2-2024
	YD/T 841.1-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。
3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分:管材

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材

GB/T 19472.1-2019 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材

GB/T 19472.2-2017 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材

DL/T 802.3-2023电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管

DL/T 802.7-2023电力电缆用导管技术条件 第7部分:非开挖用塑料电缆导管

QB/T 2479-2005埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管

DL/T 802.9-2018 电力电缆用导管技术条件 第9部分:高强度聚氯乙烯塑料电缆导管

CJ/T 358-2019 非开挖工程用聚乙烯管

YD/T 841.2-2024地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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