南昌市新型墙体材料（砖和砌块）产品质量监督

抽查实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块、承重混凝土多孔砖40块（30块为检验样，10块为备用样品），蒸压加气混凝土砌块12块（6块为检验样品，6块为备用样品）。

2、检验依据

表1  蒸压加气混凝土砌块产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗压强度
	GB/T 11968-2020
	GB/T 11969-2020

	2
	平均干密度
	GB/T 11968-2020
	GB/T 11969-2020

	3
	抗冻性
	GB/T 11968-2020
	GB/T 11969-2020

	4
	放射性
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010


表2  烧结多孔砖和多孔砌块产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密度等级
	GB/T 13544-2011
	GB/T 2542-2012中9

	2
	强度等级
	GB/T 13544-2011
	GB/T 13544-2011中6.4

	3
	孔型孔结构及孔洞率
	GB/T 13544-2011
	GB/T 13544-2011中6.5

	4
	泛霜
	GB/T 13544-2011
	GB/T 2542-2012中11

	5
	石灰爆裂
	GB/T 13544-2011
	GB/T 2542-2012中10

	6
	抗风化性能
	GB/T 13544-2011
	GB/T 2542-2012中12

	7
	放射性核素限量
	GB/T 13544-2011
	GB 6566-2010


表3  烧结空心砖和空心砌块产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	强度等级
	GB/T 13545-2014
	GB/T 13545-2014中6.3

	2
	密度等级
	GB/T 13545-2014
	GB/T 2542-2012中9

	3
	孔洞排列及其结构
	GB/T 13545-2014
	GB/T 2542-2012中13

	4
	泛霜
	GB/T 13545-2014
	GB/T 2542-2012中11

	5
	石灰爆裂
	GB/T 13545-2014
	GB/T 2542-2012中10

	6
	抗风化性能
	GB/T 13545-2014
	GB/T 2542-2012中12

	7
	放射性核素限量
	GB/T 13545-2014
	GB 6566-2010


表4  承重混凝土多孔砖产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	孔洞率
	GB/T 25779-2010
	GB/T 4111-2013

	2
	强度等级
	GB/T 25779-2010
	GB/T 25779-2010

	3
	最大吸水率
	GB/T 25779-2010
	GB/T 4111-2013

	4
	放射性
	GB/T 25779-2010
	GB 6566-2010


注：以上4种产品放射性项目均按建筑主体材料进行判定。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 13544-2011  烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545-2014  烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968-2020  蒸压加气混凝土砌块

GB/T 25779-2010  承重混凝土多孔砖

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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