南昌市建筑涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：抽取10kg样品，其中5kg为检验样品，5kg为备用样品。

2、检验依据

表1  合成树脂乳液外墙涂料产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容器中状态
	GB/T 9755-2014
	GB/T 9755-2014中5.4

	2
	施工性
	GB/T 9755-2014
	GB/T 9755-2014中5.5

	3
	低温稳定性
	GB/T 9755-2014
	GB/T 9268-2008中A法

	4
	干燥时间（表干）
	GB/T 9755-2014
	GB/T 1728-1979中表干乙法

	5
	对比率
	GB/T 9755-2014
	GB/T 23981.1-2019

	6
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2014
	GB/T 9755-2014中附录C

	7
	耐碱性
	GB/T 9755-2014
	GB/T 9265-2009

	8
	耐水性
	GB/T 9755-2014
	GB/T 1733-1993中甲法


表2  合成树脂乳液内墙涂料产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	在容器中状态
	GB/T 9756-2018
	GB/T 9756-2018中5.5.2

	2
	施工性
	GB/T 9756-2018
	GB/T 9756-2018中5.5.3

	3
	低温稳定性
	GB/T 9756-2018
	GB/T 9268-2008中A法

	4
	干燥时间（表干）
	GB/T 9756-2018
	GB/T 1728-1979中表干乙法

	5
	对比率
	GB/T 9756-2018
	GB/T 23981-2009

	6
	耐碱性
	GB/T 9756-2018
	GB/T 9265-2009

	7
	耐洗刷性
	GB/T 9756-2018
	GB/T 9266-2009


表3  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容器中状态
	JG/T 24-2018
	JG/T 24-2018中7.5

	2
	施工性
	JG/T 24-2018
	JG/T 24-2018中7.6

	3
	干燥时间（表干）
	JG/T 24-2018
	GB/T 1728-1979中表干乙法

	4
	初期干燥抗裂性
	JG/T 24-2018
	JG/T 24-2018中7.8

	5
	低温稳定性
	JG/T 24-2018
	GB/T 9268-2008中A法

	6
	吸水量
	JG/T 24-2018
	JG/T 157-2009中附录A

	7
	耐水性
	JG/T 24-2018
	GB/T 1733-1993中甲法

	8
	耐碱性
	JG/T 24-2018
	GB/T 9265-2009


表4  建筑外墙用腻子产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容器中状态
	JG/T 157-2009
	JG/T 157-2009中6.5

	2
	施工性
	JG/T 157-2009
	JG/T 157-2009中6.6

	3
	干燥时间（表干）
	JG/T 157-2009
	GB/T 1728-1979中表干乙法

	4
	初期干燥抗裂性
	JG/T 157-2009
	JG/T 24-2000中6.8

	5
	打磨性
	JG/T 157-2009
	JG/T 157-2009中6.9

	6
	吸水量
	JG/T 157-2009
	JG/T 157-2009中附录A

	7
	耐碱性
	JG/T 157-2009
	GB/T 9265-2009

	8
	耐水性
	JG/T 157-2009
	GB/T 1733-1993


表5  建筑室内用腻子产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	容器中状态
	JG/T 298-2010
	JG/T 298-2010中6.5

	2
	施工性
	JG/T 298-2010
	JG/T 298-2010中6.7

	3
	干燥时间（表干）
	JG/T 298-2010
	GB/T 1728-1979中表干乙法

	4
	初期干燥抗裂性
	JG/T 298-2010
	JG/T 24-2000中6.8

	5
	打磨性
	JG/T 298-2010
	JG/T 298-2010中6.1

	6
	耐水性
	JG/T 298-2010
	GB/T 1733-1993


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 9755-2014  合成树脂乳液外墙涂料
GB/T 9756-2018  合成树脂乳液内墙涂料

JG/T 24-2018  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 157-2009  建筑外墙用腻子

JG/T 298-2010  建筑室内用腻子
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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