南昌市人造板（浸渍胶膜纸饰面人造板、细木工板、胶合板）产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品5张，其中1张作为检验样品，2张作为复验样品，2张作为备用样品。

2 检验依据

表1　2025年浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	2
	内结合强度
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	3
	表面胶合强度
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	4
	表面耐磨
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	5
	表面耐干热
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	6
	表面耐污染腐蚀
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	7
	表面耐龟裂
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	8
	表面耐划痕
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	9
	表面耐冷热循环
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	10
	表面耐水蒸气
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	11
	静曲强度
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	12
	弹性模量
	GB/T 15102-2017
	GB/T 17657-2013

	13
	甲醛释放量
	GB/T 15102-2017

GB 18580-2017

GB/T 39600-2021
	GB/T 17657-2013


表2  2025年浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	2
	表面胶合强度
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	3
	表面耐磨
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	4
	表面耐干热
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	5
	表面耐污染腐蚀
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	6
	表面耐龟裂
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	7
	表面耐划痕
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	8
	表面耐冷热循环
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	9
	表面耐水蒸气
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	10
	胶合强度
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	11
	浸渍剥离
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	12
	横向静曲强度
	GB/T 34722-2017
	GB/T 17657-2013

	13
	甲醛释放量
	GB/T 34722-2017

GB 18580-2017

GB/T 39600-2021
	GB/T 17657-2013

	备注
	当产品为浸渍胶膜纸饰面细木工板时，胶合强度不作要求；

当产品为浸渍胶膜纸饰面胶合板时，横向静曲强度和浸渍剥离不做要求。


表3  2025年细木工板产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 5849-2016
	GB/T 17657-2013

	2
	表面胶合强度
	GB/T 5849-2016
	GB/T 17657-2013

	3
	横向静曲强度
	GB/T 5849-2016
	GB/T 17657-2013

	4
	胶合强度
	GB/T 5849-2016
	GB/T 17657-2013

	5
	浸渍剥离性能
	GB/T 5849-2016
	GB/T 17657-2013

	6
	甲醛释放量
	GB/T 5849-2016

GB 18580-2017

GB/T 39600-2021
	GB/T 17657-2013

	备注
	当产品为细木工板或表板厚度≥0.55mm时，表面胶合强度不作要求；

当产品为细木工板表板厚＜0.55mm时，胶合强度表层不作检验；


表4  2025年混凝土模板用胶合板产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 17656-2018
	GB/T 17657-2013

	2
	浸渍剥离性能
	GB/T 17656-2018
	GB/T 17657-2013

	3
	胶合强度
	GB/T 17656-2018
	GB/T 17657-2013

	4
	静曲强度（包括顺纹横纹）
	GB/T 17656-2018
	GB/T 17657-2013

	5
	弹性模量（包括顺纹横纹）
	GB/T 17656-2018
	GB/T 17657-2013

	备注
	浸渍剥离性能项目仅适用于覆膜板


表5 2025年普通胶合板产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 9846-2015
	GB/T 17657-2013

	2
	胶合强度
	GB/T 9846-2015
	GB/T 17657-2013

	3
	浸渍剥离
	GB/T 9846-2015
	GB/T 17657-2013

	4
	静曲强度（包括顺纹横纹）
	GB/T 9846-2015
	GB/T 17657-2013

	5
	弹性模量（包括顺纹横纹）
	GB/T 9846-2015
	GB/T 17657-2013

	6
	甲醛释放量
	GB/T 9846-2015

GB 18580-2017

GB/T 39600-2021
	GB/T 17657-2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放量 

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 

GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 

GB/T 34722-2017浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 

GB/T 5849-2016细木工板 

GB/T 17656-2018 混凝土模板用胶合板 

GB/T 9846-2015  普通胶合板 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



