南昌市预拌混凝土产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产企业已装料且待出厂的搅拌运输车内的产品中随机抽取样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：抽取混凝土拌合物样品数量不得少于0.06m3（60L），抗压强度试块成型4组12块立方体试块。
坍落度项目在受检企业实验室现场测试，抗压强度试块在受检企业试验室内静置1~2天后，由受检企业送至承检机构拆模后放入标准养护室养护至28d龄期后进行测试。
2、检验依据

表1  预拌混凝土产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	坍落度
	GB/T 14902-2012
	GB/T 50080-2016

	2
	28d抗压强度
	GB/T 14902-2012
	GB/T 50081-2019

GB/T 50107-2010

	备注：（1）坍落度项目在现场进行测试。初测不合格时，允许复测一次，由受检企业确定立即用试验余下部分样品或在同一混凝土运输车内重新取样进行复测，当复测结果符合坍落度设计要求时，判为合格，否则判为不合格。坍落度项目不适用复检。

（2）抗压强度试块在受检企业试验室成型12块标准试块，静置1~2天后，由受检企业送至检验机构拆模后放入标准养护室中养护至28d龄期后，进行强度检验。初测结果不合格时，联系受检企业进行复测，复测在受检企业见证下取剩余抗压强度试块进行，复测样品养护龄期需确保在28d±20h内。由于GB/T 50081-2019规定28天强度项目养护龄期为28d±20h，故该项目不适用复检。

（3）强度试验结果按GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》中5.2非统计方法进行评定。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 14902-2012  预拌混凝土

GB/T 50080-2016  普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081-2019  混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50107-2010  混凝土强度检验评定标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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