南昌市食品用聚乙烯吹塑容器产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数：抽查样品基数满足抽样数量即可。

聚乙烯塑料瓶、罐、桶类产品：抽取样品60个（配相同数量盖），其中检样40个，备样20个。

聚乙烯塑料瓶盖类产品：抽取样品200个(配20个瓶)，其中检样150个，备样50个。

2、检验依据
表1 2025年食品用聚乙烯吹塑容器产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	密封性能/密封试验
	BB/T 0025-2004或

GB/T 13508-2011或

GB/T 17876-2010或
产品明示标准
	BB/T 0025-2004或

GB/T 13508-2011或

GB/T 17876-2010

	7
	跌落性能/跌落试验/坠落性能
	BB/T 0025-2004或

GB/T 13508-2011或

GB/T 17876-2010或
产品明示标准
	BB/T 0025-2004或

GB/T 13508-2011或

GB/T 17876-2010

	注：1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。

表中物理性能项目需根据样品、样品的规格尺寸是否能满足检测要求，若不满足该项检测要求，则不检验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

GB/T 13508-2011 聚乙烯吹塑容器

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

    现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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