南昌市食品接触用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督抽查实施细则（2025年版）
1、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数及数量：以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量

	1
	塑料一次性餐饮具
	随机抽取样本80个（只）。其中40个（只）作为检验样品，40个（只）作为备用样品。

	2
	食品接触用特定工具及塑料件
	随机抽取样本60只（套）。其中40只（套）作为检验样品，20只（套）作为备用样品。

	3
	饮用吸管
	随机抽取样本300支（根）。其中200支（根）作为检验样品，100支（根）作为备用样品。


2 检验依据
2.1 塑料一次性餐饮具
表2  塑料一次性餐饮具产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	跌落性能
	GB/T 18006.1-2009或
产品明示标准
	GB/T 18006.1-2009   

	7
	耐温性能
	GB/T 18006.1-2009或
产品明示标准
	GB/T 18006.1-2009   

	8
	负重性能
	GB/T 18006.1-2009或
产品明示标准
	GB/T 18006.1-2009   

	9
	漏水性
	GB/T 18006.1-2009或
产品明示标准
	GB/T 18006.1-2009   



2.2 食品接触用特定工具及塑料件
表3  食品接触用特定工具及塑料件产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品） 
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023



2.3饮用吸管
表4  饮用吸管产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品） 
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _GoBack]GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
1

