[bookmark: _GoBack]南昌市食品用塑料编织袋产品质量市级
监督抽查实施细则（2025年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
抽样数量:每批次产品抽取样品60条，其中40条作为检验样品，20条作为备用样品。在满足检验的条件下，产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。
2 检验依据
食品用塑料编织袋
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属(以Pb 计)
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	剥离力
	GB/T 8946-2013
	GB/T 8946-2013

	8
	拉伸负荷
	GB/T 8946-2013
	GB/T 8946-2013

	9
	耐热性能
	GB/T 8946-2013
	GB/T 8946-2013

	10
	跌落性能
	GB/T 8946-2013
	GB/T 8946-2013

	注：1.芳香族伯胺迁移总量仅适用于生产日期在2024年9月6日及之后的、且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。
2. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求
GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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