南昌市非复合膜袋产品质量监督抽查
实施细则（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
抽样数量:
膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，其中两份作为检验样品，一份作为备用样品；
袋类产品：每批次产品抽取样品从3箱中抽取60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。
保鲜膜袋类产品：每批次产品抽取样品3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。
2 检验依据
非复合膜袋
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属(以Pb 计)
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52—2021

	6
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7—2023

	7
	封合强度
	BB/T 0039-2013
产品明示标准
	QB/T 2358-1998

	8
	拉伸强度
	GB/T 4456-2008 
GB/T 10003-2008
产品明示标准
	GB/T 1040.3-2006

	9
	断裂标称应变
	GB/T 4456-2008 
GB/T 10003-2008
产品明示标准
	GB/T 1040.3-2006

	注：1.芳香族伯胺迁移总量仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。
2.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。


物理指标项目根据产品标准及检测方法是否符合细则要求，确定此项目是否需要检测。特定物质迁移限量项目应根据所生产产品的具体材质品种在GB 4806.7-2023 标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
BB/T 0039-2013 商品零售包装袋
GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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