南昌市复合膜袋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数：抽查样品基数满足抽样数量即可。

膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2，平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品。

2、检验依据
表1 2025年复合膜袋产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	脱色试验
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023
	GB 31604.7-2023

	7
	溶剂残留量（溶剂残留量总量）
	GB/T 10004-2008或

产品明示标准
	GB/T 10004-2008或

GB 31604.60-2024

	8
	溶剂残留量（苯类溶剂残留量）
	GB/T 10004-2008或
产品明示标准
	GB/T 10004-2008或

GB 31604.60-2024

	9
	水蒸气透过量
	GB/T 10004-2008或
产品明示标准
	GB/T 1037-2021

	10
	氧气透过量
	GB/T 10004-2008或
产品明示标准 
	GB/T 1038.1-2022

	11
	拉断力
	GB/T 10004-2008或
产品明示标准
	GB/T 1040.3-2006

	12
	断裂标称应变
	GB/T 10004-2008或
产品明示标准
	GB/T 1040.3-2006

	注：1. 脱色试验仅适用于内层材质添加了着色剂的产品。

表中物理性能项目需根据样品、样品的规格尺寸是否能满足检测要求，若不满足该项检测要求，则不检验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

    现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。
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