南昌市可降解制塑料品（吸管）产品质量监督抽查实施细则（2025年版）
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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
具体抽样数量:
吸管:每种样品抽样数量为150克加200支，样品分三份独立包装，一份样品为150克（用于生物分解率测试），另外2份分别100支/份（其中一份用检样，一份用于备样）。
产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。
2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属(以Pb 计)
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9—2016

	5
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7—2023

	6
	降解性能/生物分解率
	QB/T 4633-2014
GB/T 41008-2021
	GB/T 20197-2006
GB/T 19277.1-2011

	注：1.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品；若可降解塑料制品产品是不直接接触食品的产品，不做食品安全国家标准项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
QB/T 4633-2014 《聚乳酸冷饮吸管》
GB/T 41008-2021《生物降解饮用吸管》
GB 4806.7-2023  《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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