南昌市茶叶包装产品质量监督抽查

实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中和辅料仓库内抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。
对于直接接触茶叶塑料包装膜袋类产品：每批次产品抽取样品2卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取1.0m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品；对于塑料袋类产品，每批次产品抽取2箱，每箱中各抽取30个×2，平均分为2份，其中30个×2作为检验样品，30个×2作为备用样品。
对于直接接触茶叶纸包装产品：每批次产品抽取150张（片、只），其中100张（片、只）作为检验样品，50只作为备用样品。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取；对于茶叶包装用纸袋类产品，每批次产品抽取60只。其中40只作为检验样品，20只作为备用样品。（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取。

对于直接接触茶叶金属包装（有涂层）产品：每批次抽25个，其中15个作为检验样品，10个作为备用样品。

对于直接接触茶叶金属包装（无涂层）产品：每批次抽10个，其中6个作为检验样品，4个作为备用样品。

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。
2 检验依据
表1 直接接触茶叶塑料包装产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	3
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	4
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023


表2 直接接触茶叶纸包装产品

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016

或GB 31604.49-2023

	3
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016

或GB 31604.49-2023

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 31604.47-2023

	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	8
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录B中发酵法

GB 4789.3-2016第一法

GB 4789.3-2025（2025年9月16日实施）

	9
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

GB 4789.4-2024

	10
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016第一法


表3 直接接触茶叶金属包装（有涂层）产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.10-2016
	GB 4806.10-2016

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.10-2016
	GB 31604.2-2016

	3
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.10-2016
	GB 31604.9-2016


表4 直接接触茶叶金属包装（无涂层）产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9-2023
	GB 4806.9-2023

	2
	砷（As）
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023 

	3
	镉（Cd）
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023 

	4
	铅（Pb）
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023 

	5
	锑（Sb）
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。



