南昌市保温隔热材料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：

（1）复合保温砖和复合保温砌块：每批次产品抽取样品不少于100块，其中50块为检验样品，50块为备用样品。

（2）建筑保温砂浆：抽样应有代表性，可连续取样，也可从20个以上不同堆放部位的包装袋中取等量样品并混匀每批次产品抽取样品不少于80L，其中40L为检验样品，40L为备用样品。

（3）水泥基泡沫保温板：每批次产品抽取样品不少于56块（且宽度不小于300mm、长度不小于400mm），其中28块为检验样品，28块为备用样品。

（4）保温装饰板：检样样数量≥3㎡，且不少于6块；备样数量≥3㎡，且不少于6块。

（5）绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)：每批次产品抽取样品不少于24块（尺寸为1200mm×600mm），其中12块为检验样品，12块为备用样品。

（6）绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）：每批次产品抽取样品不少于32块（尺寸为500mm×500mm，厚度≥50mm），其中24块为检验样品，8块为备用样品。

（7）组合冷库用隔热夹芯板：每批次产品抽取样品不少于4平方米，其中2平方米为检验样品，2平方米为备用样品。

（8）无机轻集料保温砂浆：抽样应有代表性，可连续取样，也可从20个以上不同堆放部位的包装袋中取等量样品并混匀每批次产品抽取样品不少于80L，其中40L为检验样品，40L为备用样品。

（9）热固复合聚苯乙烯泡沫保温板：每批次产品抽取样品不少于20块整板，其中10块为检验样品，10块为备用样品。
2、检验依据

表1  复合保温砖和复合保温砌块产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观质量
	GB/T 29060-2012中6.2
	GB/T 29060-2012中7.2

	2
	尺寸允许偏差
	GB/T 29060-2012中6.3
	GB/T 29060-2012中7.3

	3
	表观密度
	GB/T 29060-2012中6.4
	GB/T 29060-2012中7.4

	4
	抗压强度
	GB/T 29060-2012中6.5
	GB/T 24492-2009中附录A

或GB/T 4111-2013中5

	5
	放射性
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010


表2  建筑保温砂浆产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观质量
	GB/T 20473-2021中5.1
	GB/T 20473-2021中6.3

	2
	堆积密度
	GB/T 20473-2021中5.2
	GB/T 20473-2021中附录A

	3
	放射性
	GB/T 20473-2021中5.4
	GB 6566-2010

	4
	干密度
	GB/T 20473-2021中5.6
	GB/T 20473-2021中附录B和附录C

	5
	抗压强度
	GB/T 20473-2021中5.6
	GB/T 5486-2008中6


表3  水泥基泡沫保温板产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观质量
	JC/T 2200-2013中5.1
	JC/T 2200-2013中6.2

	2
	尺寸偏差
	JC/T 2200-2013中5.2
	GB/T 5486-2008中4

	3
	对角线偏差
	JC/T 2200-2013中5.2
	JG/T 159-2004中6.2.2.4

	4
	表观密度
	JC/T 2200-2013中5.3
	GB/T 5486-2008中8

	5
	抗压强度
	JC/T 2200-2013中5.3
	GB/T 5486-2008中6

	6
	放射性
	JC/T 2200-2013中5.3
	GB 6566-2010


表4  保温装饰板产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	JG/T 287-2013中5.3.1
	JG/T 287-2013中6.4.1

	2
	单位面积质量
	JG/T 287-2013中5.3.2
	JG/T 287-2013中6.4.2

	3
	抗冲击性
	JG/T 287-2013中5.3.2
	JG/T 287-2013中6.4.4

	4
	抗弯荷载
	JG/T 287-2013中5.3.2
	JG/T 159-2004中6.3.4.2b

	5
	吸水量
	JG/T 287-2013中5.3.2
	JG/T 287-2013中6.4.6

	6
	装饰面耐酸性
	JG/T 287-2013中5.3.3
	GB/T 9274-1988

	7
	装饰面耐碱性
	JG/T 287-2013中5.3.3
	GB/T 9265-2009

	8
	装饰面耐盐雾
	JG/T 287-2013中5.3.3
	GB/T 1771-2007

	9
	装饰面耐沾污性
	JG/T 287-2013中5.3.3
	GB/T 9780-2013

	10
	装饰面附着力
	JG/T 287-2013中5.3.3
	GB/T 9286-2021

	11
	尺寸偏差
	JG/T 287-2013中5.3.4
	GB/T 6342-1996

	12
	放射性
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010


表5  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	厚度偏差
	GB/T10801.2-2018中4.1.2
	GB/T 6342-1996

	2
	压缩强度
	GB/T10801.2-2018中4.3
	GB/T 8813-2008

	3
	吸水率
	GB/T10801.2-2018中4.3
	GB/T 8810-2005

	4
	导热系数
	GB/T10801.2-2018中4.4
	GB/T 10294-2008


表6  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	厚度偏差
	GB/T 10801.1-2021中5.2
	GB/T 6342-1996

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1-2021中5.3
	GB/T 6343-2009

	3
	压缩强度
	GB/T 10801.1-2021中5.3
	GB/T 8813-2020

	4
	导热系数
	GB/T 10801.1-2021中5.4
	GB/T 10294-2008


表7  组合冷库用隔热夹芯板产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	密度
	JB/T 6527-2006
	GB/T 6343-2009

	2
	尺寸稳定性
	JB/T 6527-2006
	GB/T 8811-2008

	3
	抗压强度
	JB/T 6527-2006
	GB/T 8813-2020

	4
	吸水率
	JB/T 6527-2006
	GB/T 8810-2005

	5
	氧指数
	JB/T 6527-2006
	GB/T 2406.2-2009


表8  无机轻集料保温砂浆产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	干密度
	JGJ/T 253-2019中4.2.1
	JGJ/T 253-2019中B.3.2
和GB/T 5486-2008中8

	2
	抗压强度
	JGJ/T 253-2019中4.2.1
	JGJ/T 253-2019中B.3.3
和GB/T 5486-2008中6

	3
	放射性
	JGJ/T 253-2019中4.2.1
	GB 6566-2010


表9  热固复合聚苯乙烯泡沫保温板产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	厚度偏差
	JG/T 536-2017中6.2
	JG/T 536-2017中7.5

	2
	密度
	JG/T 536-2017中6.3
	GB/T 6343-2009或GB/T 5486-2008中8

	3
	压缩强度
	JG/T 536-2017中6.3
	GB/T 8813-2008

	4
	尺寸稳定性
	JG/T 536-2017中6.3
	GB/T 8811-2008

	5
	体积吸水率
	JG/T 536-2017中6.3
	GB/T 8810-2005或GB/T 5486-2008中9

	6
	抗压强度
	JG/T 536-2017中6.3
	GB/T 5486-2008中6

	7
	抗折强度
	JG/T 536-2017中6.3
	GB/T 5486-2008中7


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 29060-2012  复合保温砖和复合保温砌块
GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量
GB/T 20473-2021  建筑保温砂浆
JC/T 2200-2013  水泥基泡沫保温板
JG/T 287-2013  保温装饰板外墙外保温系统材料
GB/T 10801.2-2018  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
GB/T 10801.1-2021  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)
JB/T 6527-2006  组合冷库用隔热夹芯板
JGJ/T 253-2019  无机轻集料砂浆保温系统技术标准
JG/T 536-2017  热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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