南昌市水泥产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：

取样方法按GB/T 12573-2008进行，袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量不少于20kg。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量至少20kg。

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物充分混匀，缩分为两等份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。

2、检验依据

表1  通用硅酸盐水泥产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	不溶物
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	2
	烧失量
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	3
	三氧化硫
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	4
	氧化镁
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	5
	氯离子
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	6
	凝结时间
	GB 175-2023
	GB/T 1346-2011

GB/T 1346-2024

	7
	安定性
	GB 175-2023
	GB/T 1346-2011

GB/T 1346-2024
GB/T 750-2024

	8
	强度
	GB 175-2023
	GB 175-2023
GB/T 17671-2021

GB/T 2419-2005

	9
	放射性核素限量
	GB 175-2023
	GB 6566-2010

	10
	水泥中水溶性铬（Ⅵ）
	GB 175-2023
	GB 31893-2015（含第1号修改单）


表2  砌筑水泥产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	三氧化硫
	GB/T 3183-2017
	GB/T 176-2017

	2
	氯离子
	GB/T 3183-2017
	GB/T 176-2017

	3
	水泥中水溶性铬（Ⅵ）
	GB/T 3183-2017
	GB 31893-2015（含第1号修改单）

	4
	细度
	GB/T 3183-2017
	GB/T 1345-2005

	5
	凝结时间
	GB/T 3183-2017
	GB/T 1346-2011

GB/T 1346-2024

	6
	沸煮法安定性
	GB/T 3183-2017
	GB/T 1346-2011

GB/T 1346-2024

	7
	保水率
	GB/T 3183-2017
	GB/T 3183-2017

	8
	强度
	GB/T 3183-2017
	GB/T 3183-2017

GB/T 17671-2021

GB/T 2419-2005

	9
	放射性
	GB/T 3183-2017
	GB 6566-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB 175-2023  通用硅酸盐水泥

GB/T 3183-2017  砌筑水泥 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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