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1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：随机抽取三卷薄膜，抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，每卷取一块，长度四米，将三块薄膜按编号1、2、3号标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。
2、检验依据
（1）农业用聚乙烯吹塑棚膜

表1 农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	厚度极限偏差
	GB/T 4455-2019
	GB/T 6672-2001

	2
	厚度平均偏差
	GB/T 4455-2019
	GB/T 6672-2001

	3
	宽度极限偏差
	GB/T 4455-2019
	GB/T 6673-2001

	4
	外观
	GB/T 4455-2019
	GB/T 4455-2019

	5
	拉伸强度（纵、横向）
	GB/T 4455-2019
	GB/T 4455-2019

GB/T 1040.3-2006

	6
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB/T 4455-2019
	GB/T 4455-2019

GB/T 1040.3-2006

	7
	直角撕裂强度（纵、横向）
	GB/T 4455-2019
	QB/T 1130-1991

	8
	透光率*
	GB/T 4455-2019
	GB/T 2410-2008

	9
	雾度*
	GB/T 4455-2019
	GB/T 2410-2008

	备注：*为Ⅰ型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求。


（2）聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜  

表2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、依据和方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	厚度极限偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001

	2
	平均厚度偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001

	3
	宽度极限偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6673-2001

	4
	外观
	GB 13735-2017
	GB 13735-2017

	5
	拉伸负荷(纵、横向)
	GB 13735-2017
	GB 13735-2017

GB/T 1040.3-2006

	6
	断裂标称应变(纵、横向)
	GB 13735-2017
	GB 13735-2017

GB/T 1040.3-2006

	7
	直角撕裂负荷(纵、横向)
	GB 13735-2017
	QB/T 1130-1991


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。
3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜 
GB 13735-2017  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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